МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

СОРТАМЕНТ

ГОСТ 9567-75

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ Сортамент Precision steel tubes. Range | ГОСТ 9567-75* |
| --- | --- |

Дата введения:01.01.77 г

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные трубы повышенной точности изготовления после холодного передела и после горячей прокатки.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1483-78 и ИСО 4200.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Размеры и масса 1 м горячекатаных труб должны соответствовать указанным в табл. 1, холоднокатаных и холоднотянутых - в табл. 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. В зависимости от соотношения наружного диаметра DH и толщины стенки s холоднодеформированные трубы изготавливаются:

особо тонкостенными - при DH/s более 40 и диаметром 20 мм и менее со стенкой 0,5 мм и менее,

тонкостенными - при DH/s от 12,5 до 40 включ. и диаметром 20 мм и менее со стенкой 1,5 мм;

толстостенными - при DH/s от 6 до 12,5;

особо толстостенными - при DH/s менее 6.

Таблица 1

| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
| --- | --- |
|  | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| 25 | 1,387 | 1,583 | 1,628 | 1,856 | 2,072 | 2,275 |
| 28 | 1,572 | 1,740 | 1,850 | 2,115 | 2,368 | 2,608 |
| 32 | 1,819 | 2,016 | 2,146 | 2,460 | 2,762 | 3,052 |
| 38 | 2,189 | 2,431 | 2,589 | 2,978 | 3,354 | 3,718 |
| 42 | 2,435 | 2,707 | 2,885 | 3,323 | 3,749 | 4,162 |
| 45 | 2,620 | 2,914 | 3,107 | 3,582 | 4,044 | 4,495 |
| 50 | 2,929 | 3,259 | 3,477 | 4,014 | 4,538 | 5,049 |
| 54 | - | - | 3,773 | 4,359 | 4,932 | 5,493 |
| 57 | - | - | 3,995 | 4,618 | 5,228 | 5,826 |
| 60 | - | - | 4,217 | 4,877 | 5,524 | 6,159 |
| 63,5 | - | - | 4,476 | 5,179 | 5,869 | 6,548 |
| 68 | - | - | 4,805 | 5,561 | 6,313 | 7,047 |
| 70 | - | - | 4,957 | 5,740 | 6,511 | 7,269 |
| 73 | - | - | 5,179 | 5,999 | 6,807 | 7,602 |
| 76 | - | - | 5,401 | 6,258 | 7,103 | 7,935 |
| 83 | - | - | - | 6,862 | 7,793 | 8,712 |
| 89 | - | - | - | 7,380 | 8,385 | 9,378 |
| 95 | - | - | - | 7,898 | 8,977 | 10,043 |
| 102 | - | - | - | 8,502 | 9,667 | 10,880 |
| 108 | - | - | - | - | 10,259 | 11,486 |
| 114 | - | - | - | - | 10,851 | 12,152 |
| 121 | - | - | - | - | 11,542 | 12,929 |
| 127 | - | - | - | - | 12,133 | 13,595 |
| 133 | - | - | - | - | 12,725 | 14,261 |
| 140 | - | - | - | - | - | 15,037 |
| 146 | - | - | - | - | - | 15,703 |
| 152 | - | - | - | - | - | 16,369 |
| 159 | - | - | - | - | - | 17,146 |
| 168 | - | - | - | - | - | - |
| 180 | - | - | - | - | - | - |
| 194 | - | - | - | - | - | - |
| 203 | - | - | - | - | - | - |
| 219 | - | - | - | - | - | - |
| 245 | - | - | - | - | - | - |
| 273 | - | - | - | - | - | - |
| 299 | - | - | - | - | - | - |
| 325 | - | - | - | - | - | - |

Продолжение табл. 1.

| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
| --- | --- |
|  | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | (7,5) | 8,0 |
| 25 | 2,466 | 2,645 | 2,811 | 2,965 | 3,107 | 3,236 | 3,354 |
| 28 | 2,836 | 3,052 | 3,255 | 3,446 | 3,625 | 3,792 | 3,946 |
| 32 | 3,329 | 3,594 | 3,847 | 4,087 | 4,316 | 4,531 | 4,735 |
| 38 | 4,069 | 4,408 | 4,735 | 5,049 | 5,352 | 5,641 | 5,915 |
| 42 | 4,562 | 4,951 | 5,327 | 5,690 | 6,042 | 6,381 | 6,708 |
| 45 | 4,932 | 5,358 | 5,771 | 6,171 | 6,560 | 6,936 | 7,300 |
| 50 | 5,549 | 6,036 | 6,511 | 6972 | 7,423 | 7,861 | 8,286 |
| 54 | 6,042 | 6,578 | 7,103 | 7,613 | 8,114 | 8,601 | 9,075 |
| 57 | 5,412 | 6,985 | 7,546 | 8,095 | 8,632 | 9,156 | 9,667 |
| 60 | 6,782 | 7,392 | 7,990 | 8,575 | 9,149 | 9,710 | 10,259 |
| 63,5 | 7,213 | 7,861 | 8,508 | 9,136 | 9,756 | 10,3581 | 10,950 |
| 68 | 7,768 | 8,477 | 9,174 | 9,857 | 10,530 | 11,190 | 11,838 |
| 70 | 8,015 | 8,749 | 9,470 | 10,172 | 10,876 | 11,560 | 12,232 |
| 73 | 8,385 | 9,156 | 9,914 | 10,659 | 11,394 | 12,115 | 12,824 |
| 76 | 8,755 | 9,562 | 10,359 | 11,140 | 11,911 | 12,670 | 13,416 |
| 83 | 9,618 | 10,512 | 11,394 | 21,263 | 13,126 | 13,965 | 14,797 |
| 89 | 10,358 | 11,326 | 12,281 | 13,225 | 14,156 | 15,074 | 15,981 |
| 95 | 11,098 | 12,140 | 13,169 | 14,187 | 15,191 | 16,184 | 17,164 |
| 102 | 11,961 | 13,089 | 14,205 | 15,308 | 16,406 | 17,475 | 18,545 |
| 108 | 12,701 | 13,903 | 15,093 | 16,265 | 17,436 | 18,589 | 19,729 |
| 114 | 13,440 | 14,717 | 15,981 | 17,231 | 18,471 | 19,698 | 20,913 |
| 121 | 14,304 | 15,666 | 17,016 | 18,351 | 19,680 | 20,993 | 22,294 |
| 127 | 15,043 | 16,480 | 17,904 | 19,315 | 20,716 | 22,103 | 23,472 |
| 133 | 15,783 | 17,294 | 18,792 | 20,278 | 21,751 | 23,213 | 24,661 |
| 140 | 16,647 | 18,243 | 19,828 | 21,400 | 22,960 | 24,501 | 26,043 |
| 146 | 17,386 | 19,057 | 20,616 | 22,361 | 21,996 | 25,617 | 27,227 |
| 152 | 18,126 | 19,871 | 21,603 | 23,324 | 25,031 | 26,727 | 28,410 |
| 159 | 18,989 | 20,820 | 22,639 | 24,446 | 26,240 | 28,022 | 29,791 |
| 168 | 20,099 | 22,041 | 23,971 | 25,882 | 27,794 | 29,686 | 31,567 |
| 180 | 21,579 | 23,669 | 25,747 | 27,812 | 29,869 | 31,906 | 33,934 |
| 194 | 23,305 | 25,568 | 27,818 | 30,056 | 32,282 | 34,495 | 36,696 |
| 203 | - | - | 29,150 | 31,499 | 33,836 | 36,160 | 38,427 |
| 219 | - | - | 31,517 | 34,064 | 36,598 | 39,119 | 41,629 |
| 245 | - | - | - | 38,231 | 41,086 | 43,928 | 46,758 |
| 273 | - | - | - | 42,720 | 43,920 | 49,107 | 52,287 |
| 299 | - | - | - | - | - | 53,916 | 57,412 |
| 325 | - | - | - | - | - | 58,725 | 62,542 |

Продолжение табл. 1.

| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
| --- | --- |
|  | (8,5) | 9,0 | (9,5) | (10,0) | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 7,023 | 7,324 | 7,614 | 7,892 | - | - | - |
| 45 | 7,651 | 7,990 | 8,317 | 8,632 | - | - | - |
| 50 | 8,699 | 9,110 | 9,489 | 9,865 | - | - | - |
| 54 | 9,538 | 9,988 | 10,426 | 10,851 | 11,665 | - | - |
| 57 | 10,67 | 10,654 | 11,128 | 11,521 | 12,479 | 13,317 | 14,106 |
| 60 | 10,795 | 11,320 | 11,831 | 12,331 | 13,293 | 14,205 | 15,068 |
| 63,5 | 11,529 | 12,096 | 12,651 | 13,191 | 14,242 | 15,241 | 16,190 |
| 68 | 12,473 | 13,095 | 13,106 | 14,304 | 15,463 | 16,573 | 17,633 |
| 70 | 12,892 | 13,539 | 14,174 | 14,794 | 16,005 | 17,164 | 18,274 |
| 73 | 13,521 | 14,205 | 14,877 | 15,537 | 16,819 | 18,052 | 19,236 |
| 76 | 14,150 | 14,871 | 15,580 | 16,276 | 17,633 | 18,940 | 20,192 |
| 83 | 15,617 | 16,425 | 17,220 | 18,003 | 19,532 | 21,012 | 22,442 |
| 89 | 16,875 | 17,756 | 18,626 | 19,487 | 21,160 | 22,787 | 24,366 |
| 95 | 18,132 | 19,088 | 20,031 | 20,962 | 22,787 | 24,563 | 26,289 |
| 102 | 19,600 | 20,642 | 21,671 | 22,685 | 24,686 | 26,639 | 28,530 |
| 108 | 20,857 | 21,973 | 23,077 | 24,168 | 26,314 | 28,410 | 30,457 |
| 114 | 22,115 | 23,305 | 24,483 | 25,648 | 27,941 | 30,180 | 32,881 |
| 121 | 23,583 | 24,859 | 26,123 | 27,374 | 29,840 | 32,257 | 34,625 |
| 127 | 24,840 | 26,190 | 27,528 | 28,854 | 31,468 | 34,033 | 36,548 |
| 133 | 25,098 | 27,522 | 28,934 | 30,334 | 33,096 | 35,802 | 38,472 |
| 140 | 27,665 | 29,076 | 30,574 | 32,060 | 34,995 | 37,880 | 40,716 |
| 146 | 28,823 | 30,408 | 31,980 | 33,540 | 36,622 | 39,650 | 42,640 |
| 152 | 30,081 | 31,739 | 33,385 | 35,019 | 38,250 | 41,431 | 44,563 |
| 159 | 31,548 | 33,293 | 35,025 | 35,745 | 40,149 | 43,503 | 46,807 |
| 168 | 38,435 | 35,290 | 37,134 | 38,956 | 42,590 | 46,166 | 49,699 |
| 180 | 35,950 | 37,954 | 39,945 | 41,925 | 45,846 | 49,712 | 53,540 |
| 194 | 38,885 | 41,061 | 43,225 | 45,377 | 49,644 | 53,861 | 58,028 |
| 203 | 40,772 | 43,054 | 45,334 | 47,597 | 52,085 | 56,524 | 60,914 |
| 219 | 44,126 | 46,610 | 49,083 | 51,542 | 56,425 | 61,254 | 66,043 |
| 245 | 49,576 | 52,381 | 55,173 | 57,954 | 63,479 | 68,953 | 74,374 |
| 273 | 55,445 | 58,956 | 61,734 | 64,860 | 71,074 | 77,240 | 83,356 |
| 299 | 60,893 | 64,366 | 67,825 | 71,272 | 78,128 | 84,934 | 91,691 |
| 325 | 66,346 | 70,137 | 73,917 | 77,584 | 85,181 | 92,629 | 100,027 |

Продолжение табл. 1.

| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
| --- | --- |
|  | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | (19,0) | 20,0 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 15,882 | - | - | - | - | - | - |
| 63,5 | 17,090 |  |  | - | - | - | - |
| 68 | 18,644 | 19,606 | 20,518 | - | - | - | - |
| 70 | 19,335 | 20,346 | 21,308 |  | - | - | - |
| 73 | 20,370 | 21,455 | 22,491 | 23,478 | 24,415 | 26,301 | - |
| 76 | 21,400 | 22,568 | 23,675 | 24,735 | 25,747 | 26,707 | - |
| 83 | 23,823 | 25,155 | 26,437 | 27,670 | 28,854 | 29,988 | - |
| 89 | 25,895 | 27,374 | 28,805 | 30,185 | 31,517 | 32,800 | 34,033 |
| 95 | 27,966 | 29,594 | 31,172 | 32,701 | 34,181 | 35,611 | 36,992 |
| 102 | 30,383 | 32,183 | 33,934 | 35,636 | 37,288 | 38,892 | 40,445 |
| 108 | 32,453 | 34,403 | 36,302 | 38,151 | 39,952 | 41,703 | 43,404 |
| 114 | 34,526 | 36,622 | 38,669 | 40,667 | 42,615 | 44,514 | 46,364 |
| 121 | 36,943 | 39,212 | 41,437 | 43,601 | 45,722 | 47,794 | 49,816 |
| 127 | 39,014 | 41,431 | 43,799 | 46,117 | 48,386 | 50,605 | 52,776 |
| 133 | 41,086 | 43,651 | 46,166 | 48,632 | 51,045 | 53,417 | 55,735 |
| 140 | 43,503 | 46,240 | 48,928 | 51,567 | 54,157 | 56,697 | 59,188 |
| 146 | 45,574 | 48,460 | 51,296 | 54,083 | 56,820 | 69,508 | 62,147 |
| 152 | 47,646 | 50,675 | 53,663 | 56,598 | 59,483 | 62,320 | 65,106 |
| 159 | 50,063 | 53,269 | 56,245 | 59,533 | 62,591 | 65,600 | 68,559 |
| 168 | 53,170 | 56,598 | 59,977 | 63,306 | 66,586 | 69,817 | 72,998 |
| 180 | 57,311 | 61,037 | 64,712 | 68,337 | 71,913 | 75,439 | 78,917 |
| 194 | 62,144 | 66,216 | 70,231 | 74,206 | 78,128 | 81,999 | 85,822 |
| 203 | 65,254 | 69,545 | 73,787 | 77,920 | 82,123 | 86,217 | 90,261 |
| 219 | 70,778 | 75,464 | 80,100 | 84,682 | 89,225 | 93,714 | 98,153 |
| 245 | 79,755 | 83,082 | 90,360 | 95,587 | 100,768 | 105,896 | 110,977 |
| 273 | 89,423 | 95,440 | 101,408 | 107,327 | 113,196 | 119,016 | 124,787 |
| 299 | 98,399 | 105,058 | 111,667 | 118,227 | 124,738 | 131,199 | 137,611 |
| 325 | 107,376 | 114,672 | 121,926 | 129,128 | 136,279 | 143,388 | 150,435 |

Продолжение табл. 1.

| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
| --- | --- |
|  | 22,0 | (24,0) | 25,0 | (26,0) | 28,0 | 30,0 | 32,0 | (34,0) |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 39,606 | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 43,404 | 46,166 | - | - | - | - | - | - |
| 108 | 46,660 | 40,718 | 52,173 | 52,578 | - | - | - | - |
| 114 | 49,915 | 53,269 | 54,872 | 56,425 | 59,385 | - | - | - |
| 121 | 53,715 | 57,412 | 60,057 | 62,919 | 64,218 | 67,326 | - | - |
| 127 | 56,968 | 60,963 | 62,887 | 64,761 | 68,362 | 71,765 | - | - |
| 133 | 60,223 | 64,514 | 66,581 | 68,608 | 72,505 | 76,204 | 79,706 | - |
| 140 | 64,021 | 68,658 | 70,902 | 73,087 | 73,338 | 81,383 | 85,230 | 88,880 |
| 146 | 67,277 | 72,209 | 74,601 | 76,944 | 81,482 | 85,822 | 89,965 | 93,911 |
| 152 | 70,532 | 75,660 | 78,300 | 80,791 | 83,625 | 90,261 | 94,700 | 98,942 |
| 159 | 74,330 | 79,903 | 82,616 | 85,279 | 90,458 | 95,440 | 100,224 | 104,811 |
| 168 | 79,213 | 85,230 | 88,165 | 91,050 | 96,673 | 103,059 | 107,327 | 112,358 |
| 180 | 85,723 | 92,933 | 95,563 | 98,745 | 104,959 | 110,977 | 116,797 | 122,420 |
| 194 | 93,319 | 100,619 | 104,195 | 107,121 | 114,627 | 121,335 | 128,845 | 134,159 |
| 203 | 98,204 | 105,540 | 109,744 | 113,492 | 120,841 | 127,993 | 134,948 | 141,705 |
| 219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 273 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 299 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 325 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение табл. 1.

| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
| --- | --- |
|  | (35,0) | (36,0) | (38,0) | (40,0) | (42,0) | 45,0 | (48,0) | 50,0 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 | 95,810 | 97,659 | - | - | - | - | - | - |
| 152 | 100,989 | 102,986 | - | - | - | - | - | - |
| 159 | 107,031 | 109,201 | 111,393 | - | - | - | - | - |
| 168 | 114,799 | 117,191 | 121,828 | 126,267 | - | - | - | - |
| 180 | 125,157 | 127,840 | 133,073 | 138,104 | 142,938 | - | - | - |
| 194 | 137,241 | 140,275 | 146,193 | 151,915 | 157,439 | 165,555 | - | - |
| 203 | 145,019 | 148,265 | 154,628 | 160,793 | 166,761 | 175,343 | 183,481 | 188,660 |
| 219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 245 | - | - | - | - | -I | - | - | - |
| 273 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 299 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 325 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечания:

1 Трубы размеров, масса которых находится за пределами жирной линии, изготавливаются по соглашению изготовителя с потребителем.

2 Масса 1 м труб вычислена по формуле Р = 0,02466  S (Dн-s), где Dн - наружный диаметр, мм, s - толщина стенки, мм. Плотность стали принята равной 7,850 г/см3.

3 Размеры, взятые в скобки, при проектировании нового оборудования при менять не рекомендуется.

Таблица 2

| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
| --- | --- |
|  | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 4 | 0,0187 | 0,0231 | 0,0274 | 0,0355 | 0,043 | 0,063 | 0,074 | 0,083 | - |
| 5 | 0,0237 | 0,0293 | 0,0348 | 0,0454 | 0,0555 | 0,0829 | 0,0986 | 0,112 | 0,129 |
| 6 | 0,0286 | 0,0355 | 0,0422 | 0,0552 | 0,0678 | 0,103 | 0,123 | 0,142 | 0,166 |
| 7 | 0,0335 | 0,0416 | 0,0496 | 0,0651 | 0,0801 | 0,122 | 0,148 | 0,172 | 0,203 |
| 8 | 0,0385 | 0,0478 | 0,0570 | 0,0750 | 0,0925 | 0,142 | 0,173 | 0,201 | 0,240 |
| 9 | 0,0434 | 0,0540 | 0,0644 | 0,0847 | 0,105 | 0,162 | 0,197 | 0,231 | 0,277 |
| 10 | 0,0483 | 0,0601 | 0,0718 | 0,0947 | 0,117 | 0,182 | 0,222 | 0,260 | 0,314 |
| 11 | 0,0533 | 0,0631 | 0,0792 | 0,105 | 0,129 | 0,201 | 0,247 | 0,290 | 0,351 |
| 12 | 0,0582 | 0,0724 | 0,0886 | 0,114 | 0,142 | 0,221 | 0,271 | 0,320 | 0,388 |
| 13 | 0,0631 | 0,0786 | 0,0940 | 0,124 | 0,154 | 0,241 | 0,296 | 0,349 | 0,42 |
| 14 | 0,0681 | 0,0848 | 0,101 | 0,134 | 0,166 | 0,260 | 0,321 | 0,435 | 0,462 |
| 15 | 0,0730 | 0,0909 | 0,199 | 0,144 | 0,179 | 0,280 | 0,345 | 0,408 | 0,499 |
| 16 | 0,0779 | 0,0971 | 0,166 | 0,134 | 0,191 | 0,300 | 0,370 | 0,438 | 0,536 |
| 18 | 0,0878 | 0,109 | 0,131 | 0,174 | 0,216 | 0,339 | 0,419 | 0,497 | 0,610 |
| 19 | 0,0927 | 0,116 | 0,138 | 0,183 | 0,228 | 0,359 | 0,444 | 0,527 | 0,647 |
| 20 | 0,0977 | 0,122 | 0,146 | 0,193 | 0,240 | 0,379 | 0,469 | 0,556 | 0,684 |
| 21 | 0,103 | 0,128 | 0,153 | 0,203 | 0,253 | 0,399 | 0,493 | 0,586 | 0,721 |
| 22 | 0,108 | 0,134 | 0,161 | 0,213 | 0,265 | 0,418 | 0,518 | 0,616 | 0,758 |
| 23 | 0,112 | 0,140 | 0,168 | 0,223 | 0,277 | 0,438 | 0,543 | 0,645 | 0,795 |
| 24 | 0,117 | 0,146 | 0,175 | 0,233 | 0,290 | 0,458 | 0,567 | 0,375 | 0,832 |
| 25 | 0,122 | 0,153 | 0,183 | 0,243 | 0,302 | 0,477 | 0,592 | 0,704 | 0,859 |
| 26 | 0,127 | 0,159 | 0,190 | 0,253 | 0,314 | 0,497 | 0,617 | 0,734 | 0,906 |
| 27 | 0,132 | 0,165 | 0,198 | 0,262 | 0,327 | 0,517 | 0,641 | 0,764 | 0,943 |
| 28 | 0,137 | 0,171 | 0,205 | 0,272 | 0,339 | 0,537 | 0,666 | 0,793 | 0,980 |
| 30 | 0,147 | 0,183 | 0,220 | 0,292 | 0,364 | 0,576 | 0,715 | 0,852 | 1,054 |
| 32 | 0,157 | 0,196 | 0,235 | 0,312 | 0,388 | 0,616 | 0,764 | 0,911 | 1,128 |
| 34 | 0,167 | 0,208 | 0,249 | 0,331 | 0,413 | 0,655 | 0,814 | 0,971 | 1,202 |
| 35 | 0,172 | 0,214 | 0,257 | 0,341 | 0,425 | 0,675 | 0,838 | 1,000 | 1,239 |
| 36 | 0,177 | 0,220 | 0,264 | 0,351 | 0,438 | 0,694 | 0,863 | 1,030 | 1,276 |
| 38 | 0,186 | 0,233 | 0,279 | 0,371 | 0,462 | 0,734 | 0,912 | 1,089 | 1,350 |
| 40 | 0,196 | 0,245 | 0,294 | 0,391 | 0,487 | 0,773 | 0,962 | 1,148 | 1,424 |
| 42 | - | - | 0,309 | 0,410 | 0,512 | 0,813 | 1,011 | 1,207 | 1,498 |
| 45 | - | - | 0,331 | 0,440 | 0,549 | 0,872 | 1,085 | 1,296 | 1,609 |
| 48 | - | - | 0,353 | 0,470 | 0,586 | 0,931 | 1,159 | 1,385 | 1,720 |
| 50 | - | - | 0,368 | 0,489 | 0,610 | 0,971 | 1,208 | 1,444 | 1,794 |
| 51 | - | - | 0,375 | 0,499 | 0,623 | 0,990 | 1,233 | 1,474 | 1,831 |
| 53 | - | - | 0,390 | 0,519 | 0,647 | 1,030 | 1,282 | 1,533 | 1,905 |
| 54 | - | - | 0,397 | 0,529 | 0,660 | 1,050 | 1,307 | 1,563 | 1,942 |
| 56 | - | - | 0,412 | 0,548 | 0,684 | 1,089 | 1,356 | 1,622 | 2,016 |
| 57 | - | - | 0,419 | 0,558 | 0,697 | 1,109 | 1,381 | 1,651 | 2,053 |
| 60 | - | - | 0,442 | 0,588 | 0,734 | 1,168 | 1,455 | 1,740 | 2,164 |
| 63 | - | - | - | - | - | 1,227 | 1,529 | 1,829 | 2,275 |
| 65 | - | - | - | - | - | 1,267 | 1,578 | 1,888 | 2,349 |
| 68 | - | - | - | - | - | 1,326 | 1,652 | 1,977 | 2,460 |
| 70 | - | - | - | - | - | 1,365 | 1,702 | 2,036 | 2,534 |
| 73 | - | - | - | - | - | 1,424 | 1,776 | 2,125 | 2,645 |
| 75 | - | - | - | - | - | 1,464 | 1,825 | 2,184 | 2,71 |

Продолжение табл. 2.

| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
| --- | --- |
|  | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,6 | 4,5 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 0,186 | 0,197 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0,231 | 0,247 | 0,260 | 0,277 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 0,275 | 0,296 | 0,315 | 0,339 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 0,320 | 0,345 | 0,369 | 0,401 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 0,364 | 0,395 | 0,423 | 0,462 | 0,497 | 0,518 | 0,537 | 0,561 | - | - |
| 11 | 0,408 | 0,444 | 0,477 | 0,524 | 0,566 | 0,592 | 0,616 | 0,647 | - | - |
| 12 | 0,453 | 0,493 | 0,532 | 0,586 | 0,635 | 0,666 | 0,694 | 0,734 | - | - |
| 13 | 0,497 | 0,543 | 0,586 | 0,647 | 0,704 | 0,740 | 0,778 | 0,820 | 0,888 | - |
| 14 | 0,542 | 0,592 | 0,640 | 0,709 | 0,773 | 0,814 | 0,852 | 0,906 | 0,986 | - |
| 15 | 0,586 | 0,641 | 0,694 | 0,771 | 0,842 | 0,888 | 0,931 | 0,993 | 1,085 | 1,165 |
| 16 | 0,630 | 0,691 | 0,749 | 0,832 | 0,911 | 0,962 | 1,010 | 1,079 | 1,184 | 1,276 |
| 18 | 0,719 | 0,789 | 0,857 | 0,956 | 0,050 | 1,110 | 1,168 | 1,252 | 1,381 | 1,498 |
| 19 | 0,764 | 0,838 | 0,911 | 1,017 | 1,119 | 1,184 | 1,947 | 1,338 | 1,480 | 1,609 |
| 20 | 0,808 | 0,888 | 0,966 | 1,079 | 1,188 | 1,258 | 1,326 | 1,424 | 1,578 | 1,720 |
| 21 | 0,852 | 0,937 | 1,020 | 1,141 | 1,257 | 1,332 | 1,405 | 1,511 | 1,677 | 1,831 |
| 22 | 0,897 | 0,986 | 1,074 | 1,202 | 1,326 | 1,406 | 1,484 | 1,597 | 1,776 | 1,942 |
| 23 | 0,941 | 1,036 | 1,129 | 1,264 | 1,395 | 1,480 | 1,563 | 1,683 | 1,874 | 2,053 |
| 24 | 0,985 | 1,085 | 1,183 | 1,326 | 1,464 | 1,554 | 1,641 | 1,769 | 1,973 | 2,164 |
| 25 | 1,030 | 1,134 | 1,237 | 1,387 | 1,533 | 1,628 | 1,720 | 1,856 | 2,072 | 2,275 |
| 26 | 1,074 | 1,184 | 1,291 | 1,449 | 1,602 | 1,702 | 1,800 | 1,949 | 2,170 | 2,386 |
| 27 | 1,119 | 1,233 | 1,346 | 1,511 | 1,671 | 1,776 | 1,878 | 2,028 | 2,269 | 2,497 |
| 28 | 1,163 | 1,282 | 1,400 | 1,572 | 1,740 | 1,850 | 1,957 | 2,115 | 2,368 | 2,608 |
| 30 | 1,252 | 1,381 | 1,508 | 1,695 | 1,878 | 1,998 | 2,115 | 2,287 | 2,565 | 2,830 |
| 32 | 1,341 | 1,480 | 1,617 | 1,819 | 2,016 | 2,146 | 0,273 | 2,460 | 2,762 | 3,052 |
| 34 | 1,429 | 1,578 | 1,725 | 1,942 | 2,154 | 2,294 | 2,430 | 2,633 | 2,959 | 3,274 |
| 35 | 1,474 | 1,628 | 1,780 | 2,004 | 2,233 | 2,367 | 2,510 | 2,719 | 3,058 | 3,385 |
| 36 | 1,518 | 1,677 | 1,834 | 2,065 | 2,293 | 2,441 | 2,588 | 2,805 | 3,157 | 3,496 |
| 38 | 1,607 | 1,776 | 1,942 | 2,189 | 2,431 | 2;589 | 2,746 | 2,978 | 3,354 | 3,718 |
| 40 | 1,696 | 1,874 | 2,051 | 2,312 | 2,569 | 2,737 | 2,904 | 3,150 | 3,551 | 3,940 |
| 42 | 1,785 | 1,973 | 2,159 | 2,435 | 2,707 | 2,885 | 3,062 | 3,323 | 3,749 | 4,162 |
| 45 | 1,918 | 2,121 | 2,322 | 2,620 | 2,914 | 3,107 | 3,299 | 3,582 | 4,044 | 4,495 |
| 48 | 2,051 | 2,269 | 2,485 | 2,805 | 3,121 | 3,329 | 3,535 | 3,841 | 4,340 | 4,827 |
| 50 | 2,140 | 2,368 | 2,594 | 2,929 | 3,259 | 3,477 | 3,693 | 4,014 | 4,538 | 5,049 |
| 51 | 2,184 | 2,417 | 2,648 | 2,990 | 3,328 | 3,551 | 3,772 | 4,100 | 4,636 | 5,160 |
| 53 | 2,273 | 2,515 | 2,756 | 3,114 | 3,466 | 3,699 | 3,930 | 4,273 | 4,834 | 5,382 |
| 54 | 2,317 | 2,565 | 2,810 | 3,175 | 3,535 | 3,773 | 4,009 | 4,359 | 4,932 | 5,493 |
| 56 | 2,406 | 2,663 | 2,919 | 3,298 | 3,674 | 3,921 | 4,167 | 4,535 | 4,130 | 5,715 |
| 57 | 2,450 | 2,713 | 2,973 | 3,360 | 3,743 | 3,995 | 4,246 | 4,618 | 5,228 | 5,826 |
| 60 | 2,584 | 2,861 | 3,136 | 3,545 | 3,950 | 4,217 | 4,482 | 4,877 | 5,524 | 6,159 |
| 63 | 2,717 | 3,009 | 3,299 | 3,730 | 4,157 | 4,439 | 4,719 | 5,136 | 5,820 | 6,492 |
| 65 | 2,806 | 3,107 | 3,407 | 3,853 | 4,295 | 4,587 | 4,877 | 5,308 | 6,017 | 6,714 |
| 68 | 2,939 | 3,255 | 3,570 | 4,038 | 4,502 | 4,809 | 5,114 | 5,567 | 6,313 | 7,047 |
| 70 | 3,027 | 3,354 | 3,678 | 4,162 | 4,640 | 4,957 | 5,272 | 5,740 | 6,511 | 7,269 |
| 73 | 3,161 | 3,502 | 3,841 | 4,347 | 4,847 | 5,179 | 5,508 | 5,999 | 6,807 | 7,602 |
| 75 | 3,249 | 3,601 | 3,950 | 4,470 | 4,986 | 5,327 | 5,675 | 6,172 | 7,004 | 7,824 |

Продолжение табл. 2.

| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
| --- | --- |
|  | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 76 | - | - | - | - | - | 1,484 | 1,850 | 2,214 | 2,756 |
| 80 | - | - | - | - | - | 1,563 | 1,948 | 2,332 | 2,904 |
| 83 | - | - | - | - | - | 1,622 | 2,022 | 2,421 | 3,015 |
| 85 | - | - | - | - | - | 1,661 | 2,072 | 2,479 | 3,089 |
| 89 | - | - | - | - | - | 1,740 | 2,170 | 2,598 | 3,237 |
| 90 | - | - | - | - | - | 1,760 | 2,195 | 2,628 | 3,274 |
| 95 | - | - | - | - | - | 1,858 | 2,318 | 2,776 | 3,459 |
| 100 | - | - | - | - | - | 1,957 | 2,441 | 2,924 | 3,644 |
| 102 | - | - | - | - | - | - | 2,491 | 2,983 | 3,718 |
| 108 | - | - | - | - | - | - | 2,639 | 3,161 | 3,940 |
| 110 | - | - | - | - | - | - | 2,688 | 3,220 | 4,014 |
| 120 | - | - | - | - | - | - | 2,935 | 3,516 | 4,384 |
| 130 | - | - | - | - | - | - | 3,181 | 3,812 | 4,757 |
| 140 | - | - | - | - | - | - | 3,428 | 4,108 | 5,123 |
| 150 | - | - | - | - | - | - | 3,675 | 4,404 | 5,493 |
| 160 | - | - | - | - | - | - | 3,921 | 4,699 | 5,863 |
| 170 | - | - | - | - | - | - | 4,168 | 4,995 | 6,233 |
| 180 | - | - | - | - | - | - | 4,414 | 5,202 | 6,603 |
| 190 | - | - | - | - | - | - | 4,661 | 5,587 | 6,973 |
| 200 | - | - | - | - | - | - | 4,908 | 5,883 | 7,343 |
| 210 | - | - | - | - | - | - | 5,154 | 6,179 | 7,713 |
| 220 | - | - | - | - | - | - | 5,401 | 6,475 | 8,083 |
| 240 | - | - | - | - | - | - | 5,894 | 7,067 | 8,823 |
| 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,193 |
| 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,043 |
| 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,967 |
| 351 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,929 |
| 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,891 |
| 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,815 |
| 426 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,703 |
| 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,591 |
| 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,701 |
| 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,441 |
| 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение табл. 2.

| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
| --- | --- |
|  | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| 76 | 3,294 | 3,650 | 4,004 | 4,532 | 5,055 | 5,401 | 5,745 | 6,258 | 7,103 | 7,935 |
| 80 | 3,471 | 3,847 | 4,221 | 4,778 | 5,331 | 5,697 | 6,061 | 6,603 | 7,497 | 8,37 |
| 83 | 3,605 | 3,995 | 4,383 | 4,963 | 5,538 | 5,519 | 6,297 | 6,862 | 7,793 | 8,712 |
| 85 | 3,693 | 4,094 | 4,492 | 5,086 | 5,676 | 6,067 | 6,455 | 7,035 | 7,990 | 8,934 |
| 89 | 3,871 | 4,291 | 4,709 | 5,333 | 5,952 | 6,363 | 6,771 | 7,380 | 8,385 | 9,378 |
| 90 | 3,915 | 4,340 | 4,763 | 5,395 | 6,021 | 6,437 | 6,846 | 7,466 | 8,484 | 9,484 |
| 95 | 4,137 | 4,587 | 5,034 | 5,703 | 6,367 | 6,807 | 7,244 | 7,898 | 8,977 | 10,043 |
| 100 | 4,359 | 4,834 | 5,306 | 6,011 | 6,712 | 7,176 | 7,639 | 8,329 | 9,470 | 10,598 |
| 102 | 4,448 | 4,933 | 5,414 | 6,135 | 6,850 | 7,324 | 7,797 | 8,502 | 9,667 | 10,820 |
| 108 | 4,714 | 5,228 | 5,740 | 6,504 | 7,264 | 7,768 | 8,271 | 9,020 | 10,259 | 11,486 |
| 110 | 4,803 | 5,327 | 5,849 | 6,628 | 7,402 | 7,916 | 8,428 | 9,193 | 10,456 | 11,708 |
| 120 | 5,247 | 5,820 | 6,391 | 7,244 | 8,093 | 8,656 | 9,217 | 10,056 | 11,443 | 12,818 |
| 130 | 5,691 | 6,313 | 6,934 | 7,861 | 8,783 | 9,396 | 10,007 | 10,919 | 12,429 | 13,928 |
| 140 | 6,135 | 6,807 | 7,467 | 8,477 | 9,474 | 10,136 | 10,797 | 11,782 | 13,416 | 15,037 |
| 150 | 6,579 | 7,300 | 8,019 | 9,094 | 10,164 | 10,876 | 11,585 | 12,645 | 14,402 | 16,147 |
| 160 | 7,023 | 7,793 | 8,561 | 9,701 | 10,855 | 11,616 | 12,374 | 13,508 | 15,389 | 17,257 |
| 170 | 7,467 | 8,286 | 9,104 | 10,327 | 11,546 | 12,355 | 13,163 | 14,371 | 16,375 | 18,367 |
| 180 | 7,910 | 8,779 | 9,647 | 10,944 | 12,236 | 13,095 | 13,953 | 15,235 | 17,362 | 19,476 |
| 190 | 8,354 | 9,273 | 10,189 | 11,560 | 12,927 | 13,835 | 14,742 | 16,098 | 18,348 | 20,586 |
| 200 | 8,798 | 9,766 | 10,732 | 12,177 | 13,617 | 14,575 | 15,617 | 16,961 | 19,336 | 21,696 |
| 210 | 9,242 | 10,259 | 11,781 | 12,793 | 14,308 | 15,315 | 16,320 | 17,824 | 20,321 | 22,806 |
| 220 | 9,686 | 10,752 | 11,817 | 13,410 | 14,998 | 16,055 | 17,109 | 18,687 | 21,308 | 23,915 |
| 240 | 10,574 | 11,739 | 12,902 | 14,642 | 16,379 | 17,534 | 18,687 | 20,414 | 23,280 | 26,135 |
| 250 | 11,018 | 12,232 | 13,444 | 15,259 | 17,070 | 18,274 | 19,477 | 21,277 | 24,267 | 7,244 |
| 273 | 12,039 | 13,367 | 14,692 | 16,677 | 18,658 | 19,976 | 21,292 | 23,262 | 26,536 | 29,797 |
| 325 | 14,347 | 15,931 | 17,568 | 19,883 | 22,249 | 23,823 | 25,395 | 27,750 | 31,665 | 35,568 |
| 351 | 15,501 | 17,214 | 18,924 | 21,486 | 24,044 | 25,747 | 27,447 | 29,995 | 34,230 | 38,453 |
| 377 | 16,655 | 18,496 | 20,335 | 23,089 | 25,839 | 27,670 | 29,499 | 32,239 | 36,795 | 41,339 |
| 402 | 17,765 | 19,729 | 21,691 | 24,631 | 27,566 | 29,520 | 31,472 | 34,397 | 36,261 | 44,113 |
| 426 | 18,831 | 20,913 | 22,993 | 26,110 | 29,223 | 31,295 | 33,366 | 36,468 | 41,629 | 46,777 |
| 450 | 18,896 | 22,097 | 24,296 | 27,590 | 30,880 | 33,071 | 35,260 | 38,540 | 43,996 | 49,440 |
| 480 | 21,228 | 23,576 | 25,923 | 29,440 | 32,952 | 35,291 | 37,227 | 41,129 | 46,955 | 52,759 |
| 500 | 21,395 | 24,563 | 27,008 | 30,673 | 34,333 | 36,770 | 39,206 | 42,856 | 48,928 | 54,989 |
| 530 | - | 26,043 | 28,635 | 32,522 | 36,404 | 38,990 | 41,573 | 45,445 | 51,881 | 58,318 |
| 560 | - | 27,522 | 30,264 | 34,372 | 38,476 | 41,209 | 43,941 | 48,034 | 54,847 | 61,648 |
| 600 | - | 29,495 | 32,434 | 36,838 | 41,238 | 44,169 | 47,097 | 51,487 | 58,793 | 66,087 |
| 630 | - | - | - | - | 43,310 | 46,388 | 49,465 | 54,076 | 61,752 | 69,416 |
| 710 |  | - | - | - | 48,833 | 52,307 | 55,778 | 60,982 | 69,644 | 78,294 |

Продолжение табл. 2.

| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
| --- | --- |
|  | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1,233 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 1,356 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 1,603 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 1,726 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 1,850 | 1,967 | 2,072 | - | - | - | - | - |
| 21 | 1,973 | 2,102 | 2,220 | - | - | - | - | - |
| 22 | 2,096 | 2,238 | 2,368 | - | - | - | - | - |
| 23 | 2,220 | 2,374 | 2,515 |  | - | - | - | - |
| 24 | 2,343 | 2,509 | 2,663 | - | - | - | - | - |
| 25 | 2,466 | 2,645 | 2,811 | 3,107 | - | - | - | - |
| 26 | 2,589 | 2,781 | 2,959 | 3,280 | - | - | - | - |
| 27 | 2,713 | 2,916 | 3,107 | 3,453 | 3,749 | 3,995 | - | - |
| 28 | 2,836 | 3,052 | 3,255 | 3,625 | - | - | - | - |
| 30 | 3,083 | 3,323 | 3,551 | 3,971 | 4,340 | - | - | - |
| 32 | 3,329 | 3,594 | 3,847 | 4,316 | 4,735 | - | - | - |
| 34 | 3,576 | 3,866 | 4,143 | 4,661 | 5,129 | - | - | - |
| 35 | 3,699 | 4,001 | 4,291 | 4,834 | 5,327 | - | - | - |
| 36 | 3,822 | 4,137 | 4,439 | 5,006 | 5,524 | - | - | - |
| 38 | 4,069 | 4,408 | 4,735 | 5,352 | 5,919 | 6,437 | - | - |
| 40 | 4,316 | 4,680 | 5,031 | 5,697 | 6,313 | 6,881 | - | - |
| 42 | 4,562 | 4,951 | 5,327 | 6,042 | 6,708 | 7,324 | - | - |
| 45 | 4,932 | 5,358 | 5,771 | 6,560 | 7,300 | 7,990 | 8,632 | - |
| 48 | 5,302 | 5,765 | 6,215 | 7,078 | 7,892 | 8,656 | 9,371 | - |
| 50 | 5,549 | 6,036 | 6,511 | 7,423 | 8,296 | 9,110 | 9,865 | 11,246 |
| 51 | 5,672 | 6,172 | 6,659 | 7,596 | 8,484 | 9,322 | 10,114 | 11,542 |
| 53 | 5,919 | 6,443 | 6,955 | 7,941 | 8,878 | 9,766 | 10,604 | 12,133 |
| 54 | 6,042 | 6,578 | 7,103 | 8,114 | 9,075 | 9,988 | 10,851 | 12,429 |
| 56 | 6,289 | 6,850 | 7,398 | 8,459 | 9,470 | 10,432 | 11,345 | 12,021 |
| 57 | 6,412 | 6,985 | 7,546 | 8,632 | 9,667 | 10,654 | 11,591 | 13,317 |
| 60 | 6,782 | 7,392 | 7,990 | 9,149 | 10,259 | 11,320 | 12,331 | 14,205 |
| 63 | 7,152 | 7,799 | 8,434 | 9,667 | 10,851 | 11,985 | 13,070 | 15,093 |
| 65 | 7,398 | 8,070 | 8,730 | 10,013 | 11,246 | 12,429 | 13,564 | 16,685 |
| 68 | 7,768 | 8,477 | 9,174 | 10,530 | 11,838 | 13,095 | 14,304 | 16,573 |
| 70 | 8,015 | 8,749 | 9,470 | 10,876 | 12,232 | 13,539 | 14,797 | 17,164 |
| 73 | 8,385 | 9,156 | 9,914 | 10,394 | 12,824 | 14,205 | 15,537 | 18,052 |
| 75 | 8,631 | 9,427 | 10,210 | 11,739 | 13,219 | 14,649 | 16,030 | 18,644 |

Продолжение табл. 2.

| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
| --- | --- |
|  | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение табл. 2.

| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
| --- | --- |
|  | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
| 76 | 8,755 | 9,562 | 10,358 | 11,911 | 13,416 | 14,871 | 16,276 | 18,940 |
| 80 | 9,248 | 10,105 | 10,950 | 12,602 | 14,205 | 15,759 | 17,263 | 20,124 |
| 83 | 9,618 | 10,512 | 11,394 | 13,120 | 14,797 | 16,425 | 18,003 | 21,012 |
| 85 | 9,865 | 10,783 | 11,690 | 13,465 | 15,191 | 16,868 | 18,496 | 21,603 |
| 89 | 10,358 | 11,326 | 12,281 | 14,156 | 15,981 | 17,756 | 19,483 | 22,787 |
| 90 | 10,981 | 11,461 | 12,429 | 14,328 | 16,178 | 17,978 | 19,729 | 23,083 |
| 95 | 11,098 | 12,140 | 13,169 | 15,191 | 17,164 | 19,088 | 20,982 | 24,563 |
| 100 | 11,714 | 12,818 | 13,909 | 16,055 | 18,151 | 20,198 | 22,195 | 26,043 |
| 102 | 11,961 | 13,089 | 14,205 | 16,400 | 18,545 | 20,642 | 22,689 | 26,634 |
| 108 | 12,701 | 13,903 | 15,093 | 17,436 | 19,729 | 21,973 | 24,168 | 28,410 |
| 110 | 12,947 | 14,174 | 15,389 | 17,781 | 20,124 | 22,417 | 24,662 | 29,002 |
| 120 | 14,180 | 15,531 | 16,868 | 19,507 | 22,097 | 24,637 | 27,128 | 31,961 |
| 130 | 15,413 | 16,887 | 18,348 | 21,233 | 24,070 | 26,856 | 29,594 | 34,921 |
| 140 | 16,646 | 18,243 | 19,828 | 22,960 | 26,043 | 29,076 | 32,060 | 37,880 |
| 150 | 17,880 | 19,600 | 21,308 | 24,686 | 28,016 | 31,295 | 34,526 | 40,839 |
| 160 | 19,113 | 20,956 | 22,787 | 26,412 | 29,988 | 33,515 | 36,992 | 43,799 |
| 170 | 20,346 | 22,312 | 24,267 | 28,139 | 31,961 | 35,733 | 39,458 | 46,758 |
| 180 | 21,579 | 23,669 | 25,747 | 29,865 | 33,934 | 37,954 | 41,925 | 49,718 |
| 190 | 22,812 | 25,025 | 27,226 | 31,591 | 35,907 | 40,174 | 44,391 | 52,677 |
| 200 | 24,045 | 26,382 | 28,706 | 33,318 | 37,880 | 42,393 | 46,857 | 55,636 |
| 210 | 25,278 | 27,738 | 30,186 | 35,044 | 39,853 | 44,613 | 49,323 | 58,596 |
| 220 | 26,511 | 29,094 | 31,665 | 36,770 | 11,826 | 46,832 | 51,789 | 61,555 |
| 240 | 28,977 | 31,307 | 34,625 | 40,223 | 45,772 | 51,271 | 56,721 | 67,474 |
| 250 | 30,210 | 33,164 | 36,104 | 41,949 | 47,744 | 53,491 | 59,188 | 70,433 |
| 273 | 33,046 | 36,283 | 39,508 | 45,920 | 52,282 | 58,596 | 64,860 | 77,240 |
| 325 | 39,458 | 43,336 | 47,202 | 54,896 | 62,542 | 70,137 | 77,684 | 92,629 |
| 351 | 42,664 | 46,868 | 51,049 | 59,385 | 67,671 | 75,908 | 84,096 | 100,323 |
| 377 | 45,870 | 50,390 | 54,896 | 63,873 | 72,801 | 81,679 | 90,508 | 108,017 |
| 402 | 48,953 | 53,781 | 58,596 | 68,189 | 77,733 | 87,228 | 96,673 | 115,416 |
| 426 | 51,912 | 57,036 | 62,147 | 72,332 | 82,468 | 92,555 | 102,592 | 122,518 |
| 450 | 54,872 | 60,291 | 65,698 | 76,475 | 87,203 | 97,881 | 108,511 | 129,621 |
| 480 | 58,571 | 64,360 | 70,137 | 81,654 | 93,122 | 104,540 | 115,909 | 138,499 |
| 500 | 61,037 | 67,073 | 73,097 | 85,107 | 97,068 | 108,979 | 120,841 | 144,418 |
| 530 | 64,736 | 71,142 | 77,536 | 90,286 | 102,986 | 115,638 | 128,240 | 153,296 |
| 560 | 68,436 | 75,211 | 81,975 | 95,465 | 108,905 | 122,296 | 136,638 | 162,174 |
| 600 | 73,368 | 80,637 | 87,894 | 102,370 | 116,797 | 131,174 | 145,503 | 174,011 |
| 630 | 77,067 | 84,706 | 92,333 | 107,549 | 122,716 | 137,833 | 152,901 | 182,890 |
| 710 | 86,932 | 95,557 | 104,170 | 121,359 | 138,499 | 155,589 | 172,630 | 206,565 |

Продолжение табл. 2.

| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм |
| --- | --- |
|  | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 |
| 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 102 | 30,383 | 33,934 | 37,288 | 40,445 | 43,404 | 47,473 | 51,099 | 52,269 | 55,242 |
| 108 | 32,456 | 36,302 | 39,952 | 43,404 | 46,660 | 51,173 | 55,242 | 57,706 | 59,977 |
| 110 | 33,145 | 37,091 | 40,839 | 44,391 | 47,745 | 50,901 | 56,623 | 59,188 | 61,555 |
| 120 | 36,598 | 41,037 | 45,278 | 49,323 | 53,170 | 58,571 | 63,528 | 66,586 | 69,447 |
| 130 | 40,060 | 44,983 | 49,718 | 54,255 | 58,596 | 64,730 | 70,433 | 73,984 | 77,338 |
| 140 | 43,503 | 48,928 | 54,157 | 59,188 | 64,021 | 70,902 | 77,338 | 81,383 | 85,230 |
| 150 | 46,955 | 52,874 | 58,596 | 64,120 | 69,447 | 77,067 | 84,244 | 88,781 | 93,122 |
| 160 | 50,408 | 56,820 | 63,035 | 69,052 | 74,782 | 83,232 | 91,149 | 96,180 | 101,013 |
| 170 | 53,861 | 60766 | 67,474 | 73,984 | 80,298 | 89,398 | 98,054 | 103,578 | 108,905 |
| 180 | 57,313 | 64,712 | 71,913 | 78,917 | 85,723 | 95,563 | 104,959 | 110,977 | 118,797 |
| 190 | 60,766 | 68,658 | 76,352 | 83,849 | 91,149 | 101,729 | 111,864 | 118,375 | 124,688 |
| 200 | 64,218 | 72,603 | 80,791 | 88,781 | 96,574 | 107,894 | 118,770 | 125,774 | 132,580 |
| 210 | 67,671 | 76,549 | 85,230 | 93,714 | 102,000 | 114,059 | 125,675 | 133,172 | 140,472 |
| 220 | 71,124 | 80,495 | 89,669 | 98,646 | 107,425 | 120,225 | 132,580 | 140,570 | 148,363 |
| 240 | 78,029 | 88,387 | 98,547 | 108,511 | 118,276 | 132,555 | 140,391 | 155,367 | 164,147 |
| 250 | 81,481 | 92,333 | 102,986 | 113,443 | 123,702 | 138,721 | 153,296 | 162,766 | 172,038 |
| 273 | 89,423 | 101,408 | 113,196 | 124,787 | 136,181 | 152,901 | 169,978 | 179,782 | 190,189 |
| 325 | 107,376 | 121,926 | 136,279 | 150,435 | 164,393 | 184,961 | 205,085 | 218,254 | 231,226 |
| 351 | 116,353 | 132,186 | 147,821 | 163,259 | 178,500 | 200,991 | 223,039 | 237,490 | 251,744 |
| 377 | 125,330 | 142,445 | 159,362 | 176,083 | 192,606 | 217,021 | 240,992 | 256,726 | 272,263 |
| 402 | 133,961 | 152,309 | 170,460 | 188,414 | 206,170 | 232,434 | 258,255 | 275,222 | 291,292 |
| 426 | 142,247 | 161,779 | 181,114 | 200,251 | 219,191 | 247,231 | 274,828 | 292,978 | 310,932 |
| 450 | 150,534 | 171,249 | 191,768 | 212,089 | 232,212 | 262,028 | 291,400 | 310,735 | 329,872 |
| 480 | 160,891 | 183,087 | 205,085 | 226,886 | 248,489 | 269,895 | 312,116 | 332,930 | 353,547 |
| 500 | 167,797 | 190,979 | 213,963 | 236,750 | 259,340 | 281,733 | 325,926 | 347,727 | 369,330 |
| 530 | 178,155 | 202,816 | 227,280 | 251,547 | 275,617 | 311,351 | 346,642 | 369,922 | 393,005 |
| 560 | 188,512 | 214,654 | 240,957 | 266,344 | 291,893 | 325,847 | 367,357 | 392,118 | 416,680 |
| 600 | 202,323 | 230,437 | 258,354 | 206,073 | 313,595 | 354,509 | 394,978 | 421,711 | 448,247 |
| 630 | 212,681 | 242,274 | 271,671 | 300,870 | 329,872 | 373,005 | 415,694 | 443,907 | 471,922 |
| 710 | 240,301 | 273,841 | 307,183 | 340,328 | 373,276 | 422,328 | 470,936 | 503,094 | 535,055 |

Примечания:

1. Трубы размеров, масса которых находится за пределами жирной линии, а также наружным диаметром 100-250 мм с соотношением Dн/s более 50 и трубы с соотношением Dн/s менее 4 изготавливаются по соглашению изготовителя с потребителем.

2. Масса 1 м труб вычислена по формуле: Р = 0,02466 · s (Dн - s), где Dн - наружный диаметр, мм. Плотность принята равной 7,850 г/см3.

4. Горячекатаные трубы изготавливаются:

немерной длины - от 4 до 12 м;

мерной длины - от 4 до 8 м;

длины, кратной мерной, - до 8 м с припуском на каждый рез 5 мм; по требованию потребителя может устанавливаться другой припуск.

Трубы мерной длины более 8 м изготавливаются по соглашению изготовителя с потребителем.

Предельное отклонение по длине труб мерной и кратной мерной длины должно быть +15 мм.

5. Холоднодеформированные трубы изготавливаются:

немерной длины - от 1 до 11,5 м;

мерной длины - от 4,5 до 9 м;

длины, кратной мерной, - до 9 м с припуском на каждый рез 5 мм; по требованию потребителя может устанавливаться другой припуск.

Предельное отклонение по длине труб мерной и кратной мерной длины должно быть +10 мм.

Примечание. По соглашению изготовителя с потребителем допускается изготовление труб длиной более 11,5 м.

6. Предельные отклонения размеров труб не должны превышать:

а) горячекатаных:

по наружному диаметру

±0,35 мм - при диаметре до 50 мм включ.,

±0,8% - при диаметре более 50 до 219 мм включ.,

±1,0% - при диаметре более 219 мм,

±0,5 % - при диаметре от 68 до 194 мм включ. с соотношением Dн/s, равным 4-10;

по толщине стенки

±10% - при толщине стенки до 15 мм включ.,

±8% - при толщине стенки более 15 мм,

±6% - при толщине стенки от 7 до 45 мм с соотношением Dн/s, равным 4-10.

В местах исправления дефектов горячекатаных труб предельные отклонения должны соответствовать требованиям ГОСТ 8732-78 табл. 2, «для труб повышенной точности изготовления»:

б) холоднодеформированных:

по наружному диаметру

±0,10 мм - при диаметре до 30 мм включ.,

±0,15 мм - при диаметре от 32 до 40 мм включ.,

±0,20 мм - при диаметре от 42 до 50 мм включ.,

±0,25 мм - при диаметре от 51 до 60 мм включ.,

±0,30 мм - при диаметре от 63 до 70 мм включ.,

±0,35 мм - при диаметре от 73 до 80 мм включ.,

±0,40 мм - при диаметре от 83 до 90 мм включ.,

±0,45 мм - при диаметре от 95 до 108 мм включ.,

±0,50 мм - при диаметре от 110 до 120 мм включ.,

±0,8% - при диаметре 130 мм и более;

по толщине стенки (для труб диаметром 5-108мм)

±0,05 мм - при толщине стенки от 0,2 до 0,8 мм включ.,

±7,5% - при толщине стенки более 0,8 до 5 мм включ.,

±6,0% - при толщине стенки более 5 мм;

по толщине стенки (для труб диаметром 110-250мм)

±10% - при толщине стенки до 2,5 мм включ.,

- при толщине стенки более 2,5 до 5 мм включ.,

±7,5% - при толщине стенки более 5 мм.

Для труб с соотношением Dн/s равным 4-10, в местах исправления дефектов допускается уточнение стенки до минус 8% от номинального значения.

При поставке холоднодеформированных труб с соотношением Dн/s, равным 50 и более, в термически обработанном состоянии предельные отклонения по наружному диаметру устанавливаются по соглашению изготовителя с потребителем.

4-6. (Измененная редакция, Изм. № 2).

7. По требованию потребителя допускается изготовление труб повышенной точности только по одному параметру.

В этом случае предельные отклонения по другому параметру должны соответствовать для горячекатаных труб ГОСТ 8732-78, а для остальных - ГОСТ 8734-75.

8. Трубы изготавливаются по наружному диаметру и толщине стенки.

По требованию потребителя трубы после холодного передела могут изготавливаться по внутреннему диаметру и толщине стенки.

Предельные отклонения по внутреннему диаметру труб при. внутреннем диаметре более 10 мм должны соответствовать предельным отклонениям по наружному диаметру. При внутреннем диаметре труб менее 10 мм предельные отклонения устанавливаются соглашением изготовителя с потребителем.

9. Овальность и разностенность труб не должны выводить размеры труб за предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки.

10. Кривизна труб на участке длиной 1 м не должна превышать:

1,5 мм - для горячекатаных труб;

2,0 мм - для холоднодеформированных труб диаметром до 10 мм и 1,5 мм - для труб диаметром свыше 10 мм.

Для труб с соотношением Dн/s, равным 50 и более, изготавливаемых без термической обработки, нормы кривизны не регламентируются.

По требованию потребителя трубы изготовляют с уменьшенной кривизной, нормы устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

11. Технические требования на горячекатаные трубы - по ГОСТ 8731-74, на холоднодеформированные - по ГОСТ 8733-74.

Примеры условных обозначений:

Труба горячекатаная немерной длины, с наружным диаметром 60 мм повышенной точности, с толщиной стенки 4 мм обычной точности, из стали марки 20, с поставкой по химическому составу и механическим свойствам по ГОСТ 8731-74, группа В:

Труба

То же, холоднодеформированная с наружным диаметром 8 мм повышенной точности, с толщиной стенки 0,3 мм обычной точности, немерной длины, из стали марки 20, с поставкой по химическому составу и механическим свойствам по ГОСТ 8733-74, труппа В:

Труба

To же, длиной, кратной 1250 мм, повышенной точности по диаметру и толщине стенки, из стали марки 10, с поставкой по химическому составу по ГОСТ 8733-74, группа B:

Труба

To же, длиной 4000 мм (мерной длины), повышенной точности по толщине стенки, из стали марки 40Х, с поставкой по механическим) свойствам, определенным на термообработанных образцах, и по химическому составу по ГОСТ 8733-74, группа Г:

Труба

To же, немерной длины, повышенной точности по диаметру и толщине стенки, без нормирования механических свойств и химического состава, но с нормированием гидравлического давления но ГОСТ 8733-74, группа Д:

Труба

То же, холоднодеформированная с внутренним диаметром 18 мм обычной точности, с толщиной стенки 1 мм повышенной точности, из стали марки 20, с поставкой по химическому составу по ГОСТ 8733-74, группа Б:

Труба

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1.      УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31.12.75 № 4122.

- ВЗАМЕН ГОСТ 9567-60

- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО_ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ :ГОСТ 8731-74; ГОСТ 8732-78; ГОСТ 8733-74; ГОСТ 8734-75.

- Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 30.10.91 № 1691

- ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1981 г. , сентябре 1986 г. (ИУС 2-82, 11-86)